Allgemeines

Andrepol 037 AT ist ein  ungesättigtes Polyesterharz auf Isophthalsäure-Neopentylglykol-Basis mit hoher Reaktivität und niedriger Viskosität. Das Harz ist thixotrop eingestellt und vorbeschleunigt. Andrepol 037 AT ist UV-stabilisiert. Es zeichnet sich durch hohe chemische und thermische Beständigkeit aus.  Das Harz besitzt im ausgehärteten Zustand  erheblich bessere chemische  und mechanische Eigenschaften als Orthophthalsäureharze. Die chemische Beständigkeit und die Hydrolysebeständigkeit sind gegenüber Isophthalsäure-Standardglykolharzen ebenfalls deutlich höher.

Das Harz wird nach DIN 18820 Teil 1 der Harzgruppe 3 zugeordnet.

Chemische und Physikalisch Eigenschaften :

Wert		Einheit			Methode

Säurezahl			18 max	mg KOH/g		ASTM D 1639

Aussehen			trübe, rosa oder blaue Flüssigkeit

Thixotropie - Index		1,5-2,0

Styrolgehalt			40		%

Stabilität bei 65 °C		6		Tage

Viskosität bei 25°C

bei 2 	rpm aspo 2	600-900		mPa*s.

bei 20 	rpm aspo 2	350-500		mPa*s.

Gelzeit bei 25°C		15-25		min			ASTM D 2471

SPI				4,5		min			SPI

Zeit Gel bis T. max.	16-26		min

max. Temp.		>170		°C

spez. Eigenschaften des reinen Harzes :

Wert		Einheit			Methode

Barcolhärte			45					ASTM D 1706

Biegefestigkeit		110		MPa			DIN 53452

E-Modul			4000		MPa			DIN 53452

Zugfestigkeit			70		MPa			DIN 53455/ EN 61

E-Modul			3700		MPa			DIN 53455/ EN 61

Bruchdehnung			3,5        	%			DIN 53455/ EN 61

HDT				80		°C			ISO 75A

spez. Eigenschaften des verarbeiteten Harzes ( Glasgehalt ca. 30% ):

Wert		Einheit			Methode

Biegefestigkeit		200		MPa			DIN 53452

E-Modul			8300		MPa			DIN 53452

Zugfestigkeit			85		MPa			DIN 53455/ EN 61

E-Modul			8500		MPa			DIN 53455/ EN 61

Verpackung

Das Produkt wird in Blechverpackung zu 1; 5; 10; 30 kg, in 225 kg-Fässern und

1000 kg-Container geliefert.

Lagerung und Haltbarkeit

Das Produkt ist kühl, dunkel, frei von Eisen- und Kupfersalzen sowie organischen und anorganischen Peroxiden,  und trocken in Originalverpackung verschlossen zu lagern.

Bei dieser Lagerung ist das Harz mindestens 6 Monate haltbar.

Sicherheit

das Produkt ist leicht entflammbar und gesundheitsschädlich. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und werden entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis angegeben, sind unverbindlich, beurkunden kein Rechtsverhältnis und entbinden den Käufer nicht von der Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck in eigener Verantwortung. Verantwortung.