Allgemeines

Andrepol 500 AT  ist ein thixotropiertes, kobalt-vorbeschleunigtes Vinylesterharz auf Basis Epoxi-Bisphenol A mit niedriger Viskosität.  Andrepol 500 AT zeichnet sich durch hohe chemische und thermische Beständigkeit aus.  Das Harz ist für Wickelverfahren sowie zur Fertigung von Tanks und Rohren geeignet. 

Chemische und Physikalisch Eigenschaften :

				Wert		Einheit			Methode

Säurezahl			8,5 max.	mg KOH/g		ASTM D 1639
Aussehen			trüb graublaue Flüssigkeit
Farbe (Gardner)		
Styrolgehalt			45 +2		%
Stabilität bei 65 °C		6		Tage			
Viskosität bei 20°C		450-700	mPas.			Brookfield , 100 UpM
Gelzeit bei 20°C
	100 g Harz
	2 g MEKP 50%ig	35-45		min			ASTM D 2471

	Zeit bis T. max.	45-60		min
	max. Temp.		145-165	°C

Nachhärtung

Zur Erzielung bestmöglicher Eigenschaften sollten Laminate aus Andrepol 500 AT
 getempert werden. 24 Stunden nach der Aushärtung bei 20 °C mindestens 3 Std bei 80 °C tempern. Für Laminate mit einer Stärke von mehr als 6 mm muss die Temperzeit je mm Mehrstärke um 
1 Stunde verlängert werden.

spez. Eigenschaften des reinen Harzes :

				Wert		Einheit			Methode

Barcolhärte			45					ASTM D 1706
Biegefestigkeit		125		MPa			DIN 53452
E-Modul			4000		MPa			DIN 53452
Zugfestigkeit			80		MPa			DIN 53455/ EN 61
Zug-E-Modul			3400		MPa			DIN 53455/ EN 61
Bruchdehnung			4-5        	%			DIN 53455/ EN 61	
HDT				105		°C			ISO 75A

spez. Eigenschaften des verarbeiteten Harzes ( Glasgehalt ca. 40% ):

			23°C		65°C		93°C		107°C		121°C
Biegefestigkeit	208		198		189		101		34
(MPA)	
Biege- 	E-Modul	7,6		6,9		5,9		3,4		3,3
(GPA)
Zugfestigkeit		152		172		145		124		76	
(MPA)
Zug - 	E-Modul	9,9		10,2		8,5		6,3		4,3
(GPA)

Verpackung

Das Produkt wird in Blechverpackung zu 1; 5; 10; 30 kg, in 225 kg - Fässern und
1000 kg - Container geliefert.

Lagerung und Haltbarkeit

Das Produkt ist kühl, dunkel, frei von Eisen- und Kupfersalzen sowie organischen und anorganischen Peroxiden,  und trocken in Originalverpackung verschlossen zu lagern.  
Bei dieser Lagerung ist das Harz mindestens 6 Monate haltbar.

Sicherheit

das Produkt ist leicht entflammbar und gesundheitsschädlich. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.