Allgemeines

Andrepol – 500 AT Spachtel ist ein Klebefaserspachtel auf Vinylester Harz-Basis - mit bester chemischer Beständigkeit. Die Spachtelpaste wird zur Reparatur und Abdichtung vor allem im chemischen Tankbau, Rauchgasanlagen, Öl-Vorratsbehältern und im Abwasserbereich eingesetzt. Der Spachtel härtet auch in dünnen Schichten schnell und klebfrei aus. Die Oberfläche kann ohne weitere Behandlung  mit nachfolgenden Klebern, Ausgleichsmassen oder ähnlichem überarbeitet werden. Der Spachtel ist nach 60 min auch von Hand gut schleifbar, so daß Spachtelüberstände praktisch sofort angeglichen werden können.

Untergrundvorbereitung:

Die zu bearbeitenden Flächen müssen trocken, sauber, tragend und frei von haftungsvermindernden Schichten sein. Zur Verbesserung der Haftung auf kritischen Untergründen kann dieser mit unserem Haftprimer Remapur - Haftprimer VE 50 vorbehandelt werden. Durch Zusatz vor 3-5% Remapur Zusatzhärter V20 zur Spachtelpaste wird die Haftfähigkeit der Spachtelpaste zu den meisten Untergründen ebenfalls weiter verbessert.

Bei Einsatz des internen Haftvermittlers V 20 reduziert sich allerdings die Standfestigkeit der Verarbeitungsmischung.

Verarbeitung:

Die  Spachtelmasse wird mit 1-3 Gew-TL Andrepol Härter VE gehärtet. Bei Einsatz von Benzoylperoxid als Härter wird bis zur Farbkonstanz gemischt Farbschlieren von Härter zeigen eine noch ungenügende Vermischung der Komponenten an.

Bei Einsatz von Härter VE verfärbt sich die Spachtelmasse in grün-grau.

Auch hier muss bis zur Farbkostanz gemischt werden.

Die Verarbeitungszeit ist stark von der Umgebungstemperatur und der Zugabemenge des Härters abhängig

Technische Daten:

Farbe 					grau

Dichte					ca. 1,6 kg / ltr

Verarbeitungstemperatur:		min. 100 C

max. 300 C

Verarbeitungszeit bei 20° C	:	3%  Härter VE	ca  25-40 Min.

3% Härter BP		ca  20-30 Min

Der Einsatz von reduzierten Härtermengen verlängert die Verarbeitungszeit.

höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit

ebenfalls

Festkörpergehalt:			 100 %

Verpackung

Das Produkt wird in Blechverpackung zu 1; 5; 10; 30 kg geliefert.

Lagerung und Haltbarkeit

Das Produkt ist kühl, dunkel, frei von Eisen- und Kupfersalzen sowie organischen und anorganischen Peroxiden,  und trocken in Originalverpackung verschlossen zu lagern.

Bei dieser Lagerung ist das Harz mindestens 6 Monate haltbar.

Sicherheit

das Produkt ist leicht entflammbar und gesundheitsschädlich. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.