Allgemeines

Andrepol 0800 AT ist ein  ungesättigtes Polyesterharz auf Orthophthalsäurebasis mit hoher Reaktivität und mittlerer Viskosität. Das Harz ist thixotrop eingestellt und  vorbeschleunigt. Die Verarbeitungszeit. beträgt ca. 30 min.

Andrepol 0800 AT besitzt im ausgehärteten Zustand ausgezeichnete mechanische Eigenschaften.

Es ist als Harz nach Typ 1140 klassifiziert.

Chemische und Physikalisch Eigenschaften :

Wert		Einheit			Methode

Säurezahl			30 max	mg KOH/g		ASTM D 1639

Aussehen			trüb blau

Styrolgehalt			ca.40		%

Thixotropie - Index		2,0 min				ASTM D 2196

Stabilität bei 65 °C		6		Tage

Viskosität bei 25°C							ASTM D 1824		bei 2   rpm aspo 2	1400		mPa*s.

bei 20 rpm aspo 2	550		mPa*s.

Gelzeit bei 25°C

100 g Harz

1,5 g MEKP 50%ig	30-40		min			ASTM D 2471

SPI				5		min			SPI

Zeit bis T. max.	8		min

max. Temp.		180-210	°C

spez. Eigenschaften des reinen Harzes :

Wert		Einheit			Methode

Barcolhärte			55					ASTM D 1706

Biegefestigkeit		130		MPa			DIN 53452

E-Modul			3600		MPa			DIN 53452

Zugfestigkeit			75		MPa			DIN 53455/ EN 61

E-Modul			4200		MPa			DIN 53455/ EN 61

Bruchdehnung			2,0		%			DIN 53455/ EN 61

HDT				90		°C			ISO 75A

Verpackung

Das Produkt wird in Blechverpackung zu 1; 5; 10; 30 kg, in 225 KG-Fässern und

1000 KG-Container geliefert.

Lagerung und Haltbarkeit

Das Produkt ist kühl, dunkel, frei von Eisen- und Kupfersalzen sowie organischen und anorganischen Peroxiden,  und trocken in Originalverpackung verschlossen zu lagern.

Bei dieser Lagerung ist das Harz mindestens 6 Monate haltbar.

Sicherheit

das Produkt ist leicht entflammbar und gesundheitsschädlich. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.