Allgemeines

Andrepol Leitschicht EL ist eine elektrisch ableitfähige Grundbeschichtung zur Herstellung elektrisch ableitfähiger Oberflächen auf Basis Vinylester-Harz.

Es entspricht nach DIN 18820 der Klasse 5; nach DIN 13121-1 dem Typ 7A.

Die Beschichtung wird auf einem glatten, beschichtungsfähigen UP-Laminat aufgetragen.

Das Grundlaminat muss sauber, trocken fett- und staubfrei sowie tragend sein. Es dürfen keine Trennmittelrückstände auf dem Untergrund vorhanden sein. Es empfiehlt sich, eine Haftungsprobe auf dem Untergrund vorzunehmen.

Verarbeitung

Andrepol Leitschicht EL wird mit Vinylesterharz-geeignetem Härter gemischt.

Die Härterzugabe beträgt mindestens 1,5; maximal 3 %. Die Beschichtung muss glatt augerollt werden um eine gute Haftung der nachfolgenden Arbeitsschritte zu sichern.

Das Produkt ist nach der Vermischung sofort einsetzbar. Die Verarbeitungszeit beträgt 15-25 min. Andrepol Leitschicht EL sollte mit einer Fuselfreien Rolle aufgetragen werden.

Spritzverarbeitung ist möglich, jedoch werden Fehler beim Reinigen des Untergrundes beim Rollverfahren egalisiert. Beim Spritzauftrag kann es zu Haftungsstörungen kommen.

Andrepol Leitschicht EL wird mit 500-700 g/m² aufgetragen.

Geringere Auftragsmengen können zu Härtungsstörungen führen.

Chemische und Physikalisch Eigenschaften :

Wert		Einheit			Methode

Säurezahl			30 max	mg KOH/g		ASTM D 1639

Viskosität bei 23°C		250-320	mPa.s			ASTM D 0445

Aussehen			schwarze Flüssigkeit			SIR 10010

Styrolgehalt			40-45		%

Stabilität bei 65°C		6		Tage			SIR 10242

Gelzeit bei 20°C

100 g Harz

2 g LPT		15-25		min			ASTM D 2471

spez. Eigenschaften des reinen Harzes :

Wert		Einheit			Methode

Barcolhärte			43					ASTM D 1706

Biegefestigkeit		120		MPa			DIN 53452

E-Modul			3500		MPa			DIN 53452

Zugfestigkeit			75		MPa			DIN 53455/ EN 61

E-Modul			3700		MPa			DIN 53455/ EN 61

Bruchdehnung			2,5		%			DIN 53455/ EN 61

HDT				90		°C			ISO 75A

Verpackung

Das Produkt wird in Blechverpackung zu 1; 5; 10; 30 kg, in 250 kg-Fässern und

1100 kg-Container geliefert.

Lagerung und Haltbarkeit

Das Produkt ist kühl, dunkel, frei von Eisen- und Kupfersalzen sowie organischen und anorganischen Peroxiden,  und trocken in Originalverpackung verschlossen zu lagern.

Bei dieser Lagerung ist das Harz mindestens 6 Monate haltbar.

Vor Verwendung aufrühren

Sicherheit

das Produkt ist leicht entflammbar und gesundheitsschädlich. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.