Allgemeines

Andrepol Topcoat P18 EL ist  ist ein  vorbeschleunigter ungesättigte Polyesterharz - Topcoat auf  Isophthalsäure -Neopentylglykol Basis.  Er wird zur Herstellung elektrisch ableitfähiger, (DIN 51953, Ableitwiderstand<1.000.000 Ohm) glatter, fugenloser Fußböden eingesetzt. Der Topcoat P18 EL kann nur im Rollverfahren verarbeitet werden. Eine maschinelle Dosierung oder Verarbeitung führt in aller Regel zum Verstopfen der Föderaggregate.. Der Topcoat P18 EL besitzt eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit; eine hohe Wärmebeständigkeit und eine hohe Bruchdehnung.

Er wird im chemischen Behälterbau, in Galvanikbecken, Lagerräumen zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten, elektrisch ableitfähige Tanks im Tankbau u.s.w eingesetzt.

Der Topcoat P18 EL entspricht nach DIN 18820 der Harzgruppe 3

Chemische und Physikalisch Eigenschaften :

Wert		Einheit			Methode

Säurezahl			18 max	mg KOH/g		ASTM D 1639

Aussehen			farblos oder farbig

Stabilität bei 65°C		6		Tage			SIR 10242

Gelzeit bei 25°C

100 g Harz

1,5 g MEKP 50%ig	10-20		min			ASTM D 2471

Verbrauch			700-900g/m²

spez. Eigenschaften des Topcoat

Wert		Einheit			Methode

Barcolhärte			45					ASTM D 1706

Biegefestigkeit		100		MPa			DIN 53452

E-Modul			3500		MPa			DIN 53452

Zugfestigkeit			75		MPa			DIN 53455/ EN 61

E-Modul			3700		MPa			DIN 53455/ EN 61

Bruchdehnung			3		%			DIN 53455/ EN 61

HDT				100		°C			ISO 75A

Verpackung

Das Produkt wird in Blechverpackung zu 1; 5; 10; 30 kg, in 225 kg-Fässern und

1000 kg-Container geliefert.

Lagerung und Haltbarkeit

Das Produkt ist kühl, dunkel, frei von Eisen- und Kupfersalzen sowie organischen und anorganischen Peroxiden,  und trocken in Originalverpackung verschlossen zu lagern.

Bei dieser Lagerung ist das Harz mindestens 6 Monate haltbar.

Sicherheit

das Produkt ist leicht entflammbar und gesundheitsschädlich. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.