Allgemeines

Andrepol Topcoat VE EL  ist ein thixotropiertes, kobalt-vorbeschleunigtes Vinylesterharz auf Basis Epoxi-Bisphenol A.  Er wird zur Herstellung elektrisch ableitfähiger, (DIN 51953, Ableitwiderstand<1.000.000 Ohm) glatter, fugenloser Fußböden eingesetzt. Der

Topcoat VE EL kann nur im Rollverfahren verarbeitet werden. Eine maschinelle Dosierung oder Verarbeitung führt in aller Regel zum Verstopfen der Föderaggregate.. Der Topcoat VE ELbesitzt eine breite chemische Beständigkeit; eine hohe Wärmebeständigkeit und eine hohe Bruchdehnung. Die chemische Beständigkeit übertrifft die Beständigkeit des Topcoat P18 EL.

Er wird im chemischen Behälterbau, in Galvanikbecken, Lagerräumen zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten, elektrisch ableitfähige Tanks im Tankbau u.s.w eingesetzt.

Der Topcoat VE ELentspricht nach DIN 18820 der Harzgruppe 5 und nach DIN13121-1

der Harzgruppe 7A.

.

Er wird zur Erzielung klebefreier, chemisch beständiger Oberflächen im chemischen Behälterbau, in Galvanikbecken,  Tankbau u.s.w. eingesetzt.

Verbrauch:		ca 600-800 g/m²

Chemische und Physikalisch Eigenschaften :

Wert		Einheit			Methode

Säurezahl			8,5 max.	mg KOH/g		ASTM D 1639

Aussehen			Trüb farblos bis bunt

Styrolgehalt			40 +2		%

Stabilität bei 65 °C		6		Tage

Viskosität bei 25°C		thixotrop

Gelzeit bei 25°C

100 g Harz

2 g MEKP 50%ig	15-20		min			ASTM D 2471

Zeit bis T. max.	30-60		min

max. Temp.		145-165	°C

Nachhärtung

Zur Erzielung bestmöglicher Eigenschaften sollte das Endprodukt getempert werden. 24 Stunden nach der Aushärtung bei 20 °C mindestens 3 Std bei 80 °C tempern. Für Laminate mit einer Stärke von mehr als 6 mm muss die Temperzeit je mm Mehrstärke um

1 Stunde verlängert werden.

spez. Eigenschaften des reinen Topcoats :

Wert		Einheit			Methode

Barcolhärte			45					ASTM D 1706

Biegefestigkeit		125		MPa			DIN 53452

E-Modul			4000		MPa			DIN 53452

Zugfestigkeit			80		MPa			DIN 53455/ EN 61

Zug-E-Modul			3400		MPa			DIN 53455/ EN 61

Bruchdehnung			4-5        	%			DIN 53455/ EN 61

HDT				105		°C			ISO 75A

Verpackung

Das Produkt wird in Blechverpackung zu 1; 5; 10; 30 kg, in 225 kg - Fässern und

1000 kg - Container geliefert.

Lagerung und Haltbarkeit

Das Produkt ist kühl, dunkel, frei von Eisen- und Kupfersalzen sowie organischen und anorganischen Peroxiden,  und trocken in Originalverpackung verschlossen zu lagern.

Bei dieser Lagerung ist das Harz mindestens 6 Monate haltbar.

Sicherheit

das Produkt ist leicht entflammbar und gesundheitsschädlich. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.